框架结构模板设计

一.模板设计

（一） 根据本工程工期紧、造型繁杂，弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点；需一次性全部投入模板量，模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷， 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM，防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。

1.基础承台、连梁

（1）基础承台模板

① .本工程基础为独立基础棱台结构，模板采用12MM厚木胶板，竖肋用木方，围檩采用双排的钢管。

（二）柱模板

主要技术参数

| 楼层 | 层高m | 板厚mm | 梁宽mm | 梁高mm | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层一区 | 3.6+0.7 | 120 | 250/300 | 400/600 | 柱高3800m |
| 一层二区 | 6.9+0.7 | 无板 | 250 | 600 | 柱高7.1m/7.5m |
| 二～三层 | 3.3 | 120 | 250 | 400/600 | 柱高3.3m |

为保证柱模质量，模板均现场加工，柱砼浇灌时一次灌入高度不超过2m。

1.柱模设计

（1）柱子模板采用普通15厚多层板，竖肋用木方，围檩采用双排的钢管。

（2）柱子模板宽度根据柱子几何尺寸确定，配制高度为：层高－梁高，柱高板竖肋间距为250mm左右，模板围檩600mm。

（3）柱子模板截面大于600mm（用于L柱）中间应设穿墙螺栓，穿墙螺栓选用的穿墙螺杆，螺栓的排列间距，水平方向两边框处距板边150mm，中间间距控制在左右，螺栓外设塑料套管以便二次周转使用。

（4）TLZ柱设计：TLZ柱设计施工根据独立柱工艺同样执行。

（三） 柱、梁节点模板设计

（1）梁柱接头模板采用四块用多层板制作带梁豁的柱模组合而成。梁豁模板制作时，紧靠梁豁周边的模板背后加木方，木方必须双面刨平直，在木方与多层板组成的平面上加一块50宽多层板，多层板以便必须与梁豁多层板内侧对齐，且与背楞木方固定牢固。梁豁以下的柱模长度不小于100。

（2）多层板模板、背楞和板是一个固定在一起的梁豁模板，一个梁柱接头的四块带梁豁的模板采用公母扣模，用母扣顶紧公扣模，这样保证合模严实。在母扣模模板侧面粘贴10厚海绵条，防止漏浆，在梁豁下，用柱箍（刨平木方）将柱模四面抱死。

（3）梁的底模和侧模与梁豁相接时，要与梁豁周边贴上的50宽多层板靠紧平接，且与梁豁周边双面刨光的木方牢固固定，然后加固梁底模和梁侧模。

（5）若柱子是结构框架的边柱或角柱，梁柱接头有一面或两面没有梁。为了保证梁柱接头上下无明显接槎，在柱子砼浇筑时，在梁底标高下100－200处预埋螺栓。在梁柱接头支设时，用两根螺栓加固模板支撑。

（6）当梁高太高（H≥600）时，则梁柱接头处需加设对拉螺栓，以保证梁柱接头处的模板支撑强度.

（四）顶板模板设计

（1）顶板模板选用普通多层板，龙骨选用的木方，间距为300，屋面部位为250，木方表面刨平以保证与模板接合面平整。

（2）顶板及梁模安装支设时，应先搭设满堂脚手支撑，其高度依据各层高度和梁的截面高度及顶板的厚度而定，满堂脚手用钢管支撑，为考虑多层板的接缝，在接缝处必须用的木方，便于接缝并固定梁的截面尺寸。满堂脚手架立杆支撑距墙边300mm左右，立杆横、纵向间距1000mm，并设置水平横杆，横杆布置距底端200mm，往上步距1500mm左右，按混凝土结构工程施工应起拱，起拱高度为全跨长度的1/1000－3/1000，因此顶板支模时，应考虑起拱的要求，起拱的具体做法为：用钢管脚手架，上部加可调支撑，以调整高度，木板作辅助，以满足顶板起拱要求。

（3）顶板排架整体性构造层的设计

当支撑架高横向高宽比时，需要设置整体性单或双水平加强层；

单水平加强层可以每4－6m沿水平结构层设置水平斜杆或剪刀撑，且须与立杆连接，设置斜杆层数要大于水平框格总数的1/3；

（五）梁模板设计

（1）采用梁侧模包底模，楼板模压梁侧模法施工。

（2）梁侧模及底模采用多层板，梁、板模板相连处，模板支设应保证接缝严密。

（3）梁侧模采用木方做背楞，当梁高小于600mm时，间距取，当梁高大于600mm时，间距宜，且沿梁长度方向设钢管做水平背楞，梁中央和梁底模下口应设拉杆一道，抵抗砼的侧压力；拉杆间距为：当梁高时，间距为800mm；当梁时，间距为600mm。梁中部拉杆外加塑料套管，可以使拉杆拆卸后周转使用。梁侧向加斜向钢管支撑，以确保梁模稳定，间距为900mm。大梁下扣件为了增加防滑细数采用双扣件方式。

（4）梁底模铺在木方上，（或用50厚木板），间距根据梁宽尺寸而定一般为200－300mm之间。梁模支撑也采用钢管脚手架，并与顶板支撑联成整体。按混凝土结构工程施工及验收规范规定GB50204－2002的要求，现浇钢筋混凝土梁，当跨度等于或大于4000mm时，模板应起拱，起拱高度为全跨长度的1/1000－3/1000（梁板支撑详见附图）

（六）  楼梯模设计

（1）楼梯底模采用胶合板或木板，安装前应按实际层高放样。安装时应先安装平台模板，再安装楼梯底模，最后安装外帮侧模，外帮侧模三角模按实样制作好，用套板画出踏步侧板位置线，钉好固定踏步位置的档木再钉侧板，楼梯踏板模板采用木模板，模板支设必须满足行人通过。

（2）考虑到日后楼梯踏步贴面装修后垂直投影成一条线，在结构施工期间将踏步模板向前推进40mm（支模详见下图）。